

**DESCRIPTIF TECHNIQUE POUR CCTP**

**CANIVEAU HYDRAULIQUE A GRILLE**  **250 ht 300**

Marquage CE selon Norme NF EN 1433

■ **Caniveau HRI 250 ht 300 :ml**

Caniveau monobloc en béton Haute Performance armé, résistant aux agressions climatiques (W + R), réalisé en démoulage différé et béton autoplaçant C55/67 avec profilé en acier galvanisé solidaire de l’armature et des douilles de boulonnage des grilles.

Emboîtement mâle / femelle sur 3 côtés et goujons. Gorge intégrée dans l’emboîtement pour l’application éventuelle d’un joint mastic souple.

■ **Résistanceintégrée, Type I selon la norme NF EN1433** (résistance indépendante de la mise en œuvre)

■ **Résistance groupes**

❏ 3&4 (classe C250/D400)

❏ 5&6 (classe E600/F900)

■ **Grilles**

Grillesen fonte ductile FGS 500-7 livrées boulonnées sur le corps du caniveau par vis et rondelles inox + caches boulons

❏ Grille barreaux « Banane » à grande capacité d’absorption avec ergots à relief antidérapants et déflecteur d’eau. Surface d’avalement 1080 cm²/ml

❏ Grille « Saône » largeur des ouvertures de 14 mm, conçues pour garantir la sécurité des piétons, cyclistes, Personnes à Mobilité Réduite. Surface d’avalement 855 cm²/ml ml *(disponible uniquement pour le groupe 3&4 - classe C250/D400)*

❏ **Couleur de la grille : Noire** ❏ **Autre RAL à préciser :**

■ **Dimensions :**

**HRI 250 ht 300** dedimensions intérieures 191 x 300 mm

Section hydraulique sous grille : 458 cm²

Longueur : 2.25 m

**DESCRIPTIF TECHNIQUE POUR CCTP Suite**

**CANIVEAU HYDRAULIQUE A GRILLE**  **250 ht 300**

■ **Avaloirs :unités**

Élément monobloc avec emboîtement mâle-femelle, gorge intégrée et goujons. Livré avec panier dégrilleur en acier galvanisé et grille boulonnée.

3 réservations Ø100 mm.

Longueur : 0,75 m

■ **Plaques d’about**

**Béton** 🞏 Emboîtement mâle : \_\_\_\_\_\_\_\_ unités

 🞏 Emboîtement femelle : \_\_\_\_\_ unités

■ **Kit vis antivol pour grille**